ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBRAS CIVILES

ÍNDICE

- GENERALIDADES

1.1	OBJETIVO

1.2	NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE REFERENCIA

1.3	TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE LOS EQUIPOS

1.4	PRECIOS ESTIPULADOS

2.0	TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA

2.1	TRAZO Y REPLANTEO

2.2	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS PARA EL REPLANTEO

3.0	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

3.1	MATERIALES SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA

3.2	MUESTRAS Y ENSAYOS

4.0	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES Y ELIMINACIÓN DE ESCOMBROS Y MATERIAL EXCAVADO

5.0	EXCAVACIONES EN SUPERFICIE

5.1	ALCANCE DEL TRABAJO

6.0	RELLENO COMPACTADO

6.1	GENERALIDADES

6.2	MATERIALES

6.3	PREPARACIÓN DE LA FUNDACIÓN

6.4	COLOCACIÓN DEL RELLENO

7.0	ENCOFRADOS

7.1	GENERALIDADES

7.2	TIPOS DE ENCOFRADOS

7.3	LIMPIEZA Y ACEITADO DE LOS ENCOFRADOS

7.4	DESENCOFRADO

8.0	ACERO DE REFUERZO

8.1	GENERALIDADES

8.2	MATERIALES

8.3	TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

8.4	CORTE Y DOBLADO

8.5	COLOCACIÓN

8.6	AMARRES Y ESPACIADORES

8.7	RECUBRIMIENTO DE LOS REFUERZOS

8.8	EMPALMES

9.0	CONCRETO

9.1	ALCANCE

9.2	CLASIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS

9.3	COMPOSICIÓN DEL CONCRETO

9.4	CEMENTO

9.5	AGUA

9.6	AGREGADO FINO

9.7	AGREGADO GRUESO

9.8	FUENTE DE AGREGADOS

9.9	CLASIFICACIÓN DEL CONCRETO

9.10	DOSIFICACIÓN DEL CONCRETO

9.11	TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS

9.12	EQUIPO DE MEZCLADO

9.13	TRANSPORTE

9.14	CURADO

9.15	ACCESORIOS METÁLICOS

10.0	MEDICIÓN Y PAGO

10.1	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

10.2	EXCAVACIÓN CON EQUIPO EN MATERIAL SUELTO

10.3	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL SUELTO

10.4	RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

10.5	RELLENO CON MATERIAL PROPIO CON EQUIPO

10.6	RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO Y CON MATERIAL DE PRÉSTAMO

10.7	DEMOLICIÓN Y ELIMINACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

10.8	ELIMINACIÓN DEL MATERIAL EXCAVADO

10.9	CONCRETO F’C = 100 kg/cm2 PARA SOLADO

10.10	CONCRETO F’C = 210 kg/cm2

10.11	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

10.12	ACERO DE REFUERZO

10.13	PORTÓN + PUERTA DE INGRESO

10.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS ESTRIADAS DE E =¼”

10.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIELES

10.16	DUCTOS DE PVC

1.0	GENERALIDADES

  - OBJETIVO

La finalidad de estas Especificaciones Técnicas es definir conjuntamente con los planos e instrucciones indicadas en los mismos, los trabajos y la manera en que éstos se llevarán a cabo.  El Contratista está obligado, a pesar de cualquier posible omisión en los Planos o en las Especificaciones, a ejecutar el trabajo de una manera eficiente y adecuada, teniendo en cuenta los últimos conocimientos y los métodos modernos de construcción.

  - NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE REFERENCIA

Todos los materiales, procedimientos de construcción y equipos, se conformarán de acuerdo a las siguientes normas:

# ASTM		American Society for Testing Materials

# ITINTEC	Instituto de Investigaciones Tecnológicas Industriales y de Normas

Técnicas

# ACI		American Concrete Institute

# RNC		Reglamento Nacional de Construcciones

En todos los casos, se sobrentiende que serán de aplicación las Especificaciones contenidas en la última edición de estas normas y que la Supervisión puede especificar, asimismo, normas adicionales no incluidas en la lista señalada líneas arriba.

El Contratista podrá proponer normas alternativas, especificaciones, materiales o equipos que sean equivalentes en todo respecto a lo especificado.  Si por alguna razón, el Contratista propone alternativas o desviaciones de las normas especificadas o desea usar material o equipo no cubierto en las normas mencionadas, deberá indicar la naturaleza exacta del cambio y la razón por la que propone hacer dicho cambio y presentar las especificaciones completas y los resultados de las pruebas de los materiales y equipos a fin de obtener la correspondiente aprobación de la Supervisión y negociar las condiciones económicas bajo las cuales es otorgada dicha aprobación.  La decisión que tome esta última, con respecto a la aprobación de su uso, será aceptada por el Contratista.

  - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE LOS EQUIPOS

El Contratista transportará, bajo su responsabilidad, todo su equipo y material al área de la obra, para lo cual deberá tomar las precauciones necesarias a lo largo de la ruta a fin de brindar seguridad al transporte de su propio equipo y del material.

Si durante la ejecución de la obra resultase que alguno de los equipos de trabajo fuese inapropiado, inseguro o insuficiente, el Contratista deberá reemplazarlo o complementarlo por su cuenta y a entera satisfacción de la Supervisión, sin que esto genere compensación alguna ni ampliación del plazo de ejecución o prórrogas por parte de la Entidad Contratante.

  - PRECIOS ESTIPULADOS

Los precios unitarios y montos globales considerados en la Tabla de Cantidades y Precios no tendrán reajuste y se mantendrán inalterables hasta la finalización de los trabajos.  Los precios consignados cubren los costos de mano de obra, suministro de materiales, herramientas, equipo, maquinaria, transporte, seguros, y otros gastos asociados al buen cumplimiento de los términos del Contrato por parte del Contratista.

- TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA

  - TRAZO Y REPLANTEO

El Contratista asumirá la responsabilidad de la exactitud y verificación de los ejes, nivelación y del fiel replanteo, correcto trazado y disposición de las obras en relación a los puntos, niveles y líneas de referencia dados por la Supervisión.  Asimismo, asumirá la responsabilidad por la exactitud de la posición, los niveles, dimensiones y alineamiento de las obras.

Si en el curso de la ejecución de las obras surgiera algún error en la posición, niveles, dimensiones o alineamiento de alguna de sus partes, el Contratista procederá a rectificar el error a su costo y a satisfacción de la Supervisión.  Se hace presente que cualquier verificación del trazado, su disposición o niveles por parte de la Supervisión, no eximirá al Contratista de sus responsabilidades.

El costo de estos trabajos están incluidos en los Gastos Generales, y su forma de pago será del 50% al comienzo de este trabajo y lo restante al concluir la actividad, para efecto deberá detallar el monto correspondiente a Gastos Generales.

  - INSTRUMENTOS Y EQUIPOS PARA EL REPLANTEO

El Contratista será responsable de proveer todos los instrumentos, equipos, materiales y mano de obra necesarios para cumplir su cometido en forma correcta y con la exactitud que requieren estas obras.

- MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

  - MATERIALES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA

Todos los materiales necesarios para la construcción de las obras serán suministrados por el Contratista.

La aceptación por la Supervisión de un suministrador de materiales propuesto por el Contratista no libera a este último de modo alguno de su responsabilidad en cuanto a la calidad e inalterabilidad de los materiales suministrados por él.  Si estos materiales, después de haber sido aceptados por la Supervisión, fuesen juzgados inadecuados durante el transcurso de los trabajos, la Supervisión podrá prohibir su utilización sin que el Contratista tenga derecho a percibir indemnización alguna.

El Contratista deberá presentar, cada vez que sea requerido por la Supervisión, los certificados respectivos que dejen constancia de que los materiales suministrados por él, son de calidad óptima. Será responsabilidad del Contratista la obtención de los certificados mencionados.

El Contratista igualmente extraerá, transportará y colocará los materiales requeridos para las obras de concreto, los que deberán cumplir con las Especificaciones Técnicas.  En este caso, el Contratista tiene la obligación de presentar a la Supervisión los resultados de los análisis de laboratorio correspondientes.

En estas Especificaciones Técnicas se indican las características de los materiales que serán utilizados en la ejecución de los diferentes trabajos.

  - MUESTRAS Y ENSAYOS

El Contratista llevará a cabo los ensayos de mecánica de suelos y de concreto y otros necesarios durante la ejecución de las obras, para lo cual tomará todas las muestras necesarias. La toma de muestras y ejecución de las pruebas serán debidamente controladas por la Supervisión.

Los costos de las pruebas respectivas están incluidos en los Gastos Generales.

- DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES Y ELIMINACIÓN DE ESCOMBROS Y MATERIAL EXCAVADO

El trabajo consiste en demoler y eliminar las estructuras existentes como losas y edificaciones ubicadas dentro del área de las obras para la ejecución de las obras consideradas dentro de los alcances del presente Estudio.

Los materiales obtenidos mediante las operaciones de la demolición y material excavado deberán depositarse en zonas que se indican en el estudio de suelos o donde ordene la supervisión.

- EXCAVACIONES EN SUPERFICIE

  - ALCANCE DEL TRABAJO

Toda excavación se realizará de acuerdo con las indicaciones de esta sección o bien, hasta las líneas, inclinaciones y dimensiones mostradas en los planos o establecidas por la Supervisión.

Los taludes de las excavaciones en suelos deberán terminarse manualmente para evitar salientes o derrumbes laterales que comprometan su estabilidad.

Las superficies sobre las que se levantarán las estructuras serán humedecidas, apisonadas y trabajadas con herramientas y equipos adecuados, a fin de lograr un grado de compactación del 98% del Proctor Modificado.

Si en cualquier punto se altera el terreno natural de la cimentación durante el proceso de excavación, o bajo cualquier otra circunstancia, éste será consolidado o removido y reemplazado por otro material adecuado, debidamente compactado, a satisfacción de la Supervisión.

En caso de encontrar nivel de agua freática durante la excavación, el Contratista procederá a informar a la Supervisión, por escrito, de este hecho y suministrar el equipo de bombeo necesario para proseguir con la excavación.

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias y usar los métodos de excavación más adecuados para evitar la excavación fuera de las líneas señaladas en los planos o según las ordenadas por la Supervisión.

Las sobre - excavaciones serán rellenadas con material apropiado o concreto ciclópeo previa aprobación de la Supervisión.

Los materiales provenientes de las excavaciones que no hayan sido utilizados en los rellenos deberán depositarse en zonas donde lo ordene la Supervisión.

- RELLENO COMPACTADO

  - GENERALIDADES

El Contratista deberá ejecutar todos los trabajos relacionados con el suministro, colocación y compactación de los materiales para relleno, según las indicaciones de los planos y las presentes especificaciones, a satisfacción de la Supervisión.  En general, la compactación de los rellenos deberá alcanzar el 98% del Proctor modificado, salvo indicación expresa en los planos o de la Supervisión.

  - MATERIALES

Los materiales provendrán de las excavaciones y/o de canteras seleccionadas aprobadas por la Supervisión.  En ambos casos, el material utilizado deberá ser bien gradado y exento de materia orgánica.  No se permitirán fragmentos de roca mayores de 5 cm de diámetro, por lo que será tamizado previamente.  El Contratista informará a la Supervisión sobre la fuente del material y sus características y llevará a cabo los análisis y pruebas exigidos por ésta.

Cuando el relleno sea calificado como “seleccionado” se entenderá que se trata de material previamente tamizado y escogido antes de su colocación.  La procedencia del material podrá ser de cantera o de la excavación realizada, pero en todo caso deberá contar con la aprobación de la Supervisión.  Relleno con “material propio” se refiere a la utilización del material de excavación sin mayor tratamiento, excepto la eliminación de las piedras mayores de 5 cm de diámetro.  En la tabla siguiente se indican en forma general los requisitos mínimos que deben cumplir los suelos para su utilización como rellenos en las diferentes secciones de obra :

| Tipo de Suelo | Limitaciones |
| --- | --- |
| GW, GP, SW, SP | Todos son adecuados (los finos* en estos suelos están limitados al 5%). |
| Limite para GW-GM, GW-GC, GP-GM, GP-GC | Adecuados, si los finos son menores a 8%. |
| Limite para SW-SM, SP-SM, SP-SG | Todos adecuados (los finos en estos suelos están limitados al 12%). |
| SM y SC | Requieren una especial atención y su utilización depende de la gradación y plasticidad (algunos suelos SM con finos de más de 16% han sido adecuados). |

*	Finos (partículas que pasan la malla 200)

GW		Gravas bien gradadas, gravas con arena, poco o ningún fino

GP		Gravas mal gradadas, gravas con arena, poco o ningún fino

##### SW		Arenas bien gradadas, arenas con grava, poco o ningún fino

SP		Arenas mal gradadas, arenas con grava, poco o ningún fino

GM		Gravas limosas, grava mal gradada con mezcla de arena con limo

GC		Gravas arcillosas, grava mal gradada con mezcla de arena con arcilla

SM		Arenas limosas, arenas mal gradadas con mezcla de arena con limo

SC		Arenas arcillosas, arenas mal gradadas con mezcla de arena con arcilla

  - PREPARACIÓN DE LA FUNDACIÓN

Todas las superficies de obra contra las cuales se colocará material de relleno deberán estar libres de bloques, cavidades, fragmentos sueltos y agua. Si se trata de excavaciones en material suelto, las superficies que estarán en contacto con el relleno deberán ser humedecidas y escarificadas antes de iniciar la colocación de los materiales.

  - COLOCACIÓN DEL RELLENO

El Contratista será responsable por la precisión en la colocación del relleno de acuerdo con las líneas y niveles indicados en los planos, el relleno seleccionado deberá colocarse en capas no mayores de 30 cm y compactarse de acuerdo a lo indicado en el ítem 6.1.

La distribución y gradación de los materiales deberán ser tales que las diversas partes del relleno estén libres de lentes, cavidades, vetas o capas de materiales que difieran sustancialmente de los materiales circundantes en textura y gradación.

Cualquier material de relleno que resulte objetable o inadecuado después de colocado deberá ser removido y reemplazado por el Contratista, sin que tenga derecho a ningún pago adicional por ello.

Si la superficie de una capa cualquiera de relleno, que haya sido compactada, queda demasiado lisa e impermeable como para no adherirse adecuadamente a las capas siguientes, dicha superficie deberá aflojarse, escarificándola o empleando cualquier otro método aprobado, antes de colocar sobre ella las capas siguientes.

En todo momento, el Contratista deberá proteger y mantener los rellenos en condiciones satisfactorias, hasta la completa terminación y aceptación de la obra.

- ENCOFRADOS

  - GENERALIDADES

Con el objeto de confinar el concreto y darle la forma deseada, deberán emplearse encofrados donde sea necesario.  Los encofrados deberán ser suficientemente resistentes y estables a las presiones debidas a la colocación y vibrado del concreto y deberán mantenerse rígidamente en su posición correcta. Los encofrados deberán ensamblarse ajustadamente para impedir que los finos del concreto escurran a través de las juntas.

La superficie de los encofrados en contacto con el concreto se mantendrá en buenas condiciones.  La Supervisión deberá aprobar, antes del vaciado de concreto los encofrados para las diferentes secciones de obra.  La aprobación por parte de la Supervisión no eximirá al Contratista de su responsabilidad por la disposición, seguridad y resistencia de los encofrados.

De acuerdo con las especificaciones contenidas en este capítulo y según se muestra en los planos o como se ordene, el Contratista deberá suministrar, construir, montar y desmantelar los encofrados y obra falsa que se necesiten para la buena y correcta ejecución de las obras.

  - TIPOS DE ENCOFRADOS

A fin de obtener el acabado requerido de la superficie final del concreto, el Contratista deberá utilizar el tipo de encofrado indicado en los planos de ingeniería de detalle o el que ordene la Supervisión.

Los tipos de encofrados más comunes serán los siguientes :

- Encofrados de madera bruta, para cimentaciones

- Encofrados de madera cepillada, machihembrada o enchapada, para estructuras cara-vista.

7.3	LIMPIEZA Y ACEITADO DE LOS ENCOFRADOS

En el momento de colocarse el concreto, la superficie de los encofrados deberá estar libre de incrustaciones de mortero, lechada, aceite u otros materiales indeseables que puedan contaminar el concreto o interferir con el cumplimiento de los requisitos de las especificaciones relativas al acabado de las superficies. Antes de colocar el concreto, las superficies de los encofrados deberán aceitarse con un tipo de aceite producido comercialmente para tal propósito, el cual deberá impedir que el concreto se pegue a los encofrados y no deberá manchar las superficies del concreto.

7.4	DESENCOFRADO

Los encofrados deberán removerse con cuidado. Para el efecto, se tendrán en cuenta los mínimos períodos de tiempo transcurridos entre vaciado y desencofrado, pero en ningún caso deberán removerse antes que la Supervisión lo apruebe.

Cualquier reparación o tratamiento que se requiriera, deberá efectuarse inmediatamente después del desencofrado, continuándose luego con el curado especificado. La remoción de los encofrados deberá hacerse cuidando de no dañar el concreto y cualquier concreto que sufra daños por esta causa deberá repararse por cuenta del Contratista.

Se llamará "tiempo entre vaciado y desencofrado", al tiempo que transcurra desde que se termina un vaciado hasta que se inicia el desencofrado.  A menos que se ordene o autorice lo contrario, el tiempo mínimo entre vaciado y desencofrado deberá ser el siguiente:

| Ubicación | Tiempo Mínimo |
| --- | --- |
| Cimentaciones de equipos | 36 - 48 horas |
| Columnas | 48 horas |
| Encofrados laterales de vigas | 48 horas |
| Fondos de vigas | 21 días |
| Concretos masivos | 48 horas |

En caso de utilizarse acelerantes, los plazos podrán reducirse de acuerdo al tipo y proporción del acelerante que se emplee, previa autorización de la Supervisión.  En todo caso, el tiempo de desencofrado se fijará de acuerdo a las pruebas de resistencia efectuadas en muestras de concreto.

Todo encofrado, antes de ser colocado nuevamente, deberá ser limpiado cuidadosamente no aceptándose la presencia de alabeos o deformaciones.

- ACERO DE REFUERZO

  - GENERALIDADES

El Contratista deberá suministrar, cortar, doblar y colocar todos los refuerzos de acero en los que están incluidas las varillas y ganchos de anclaje, según se muestra en los planos o como ordene la Supervisión.  Todos los refuerzos deberán estar libres de escamas oxidadas, aceite, grasa, mortero endurecido o cualquier otro revestimiento que pueda destruir o reducir su adherencia al concreto.

El limpiado, colocado, espaciamiento, doblado y empalme de las barras de refuerzo se hará de conformidad a las disposiciones aplicables del ACI Standard Building Code Requirements for Reinforced Concrete (ACI 318-99) del American Concrete Institute, salvo que se indique de otra manera en los planos o lo disponga la Supervisión.

  - MATERIALES

A menos que se ordene lo contrario, los refuerzos de acero deberán ser varillas estriadas o corrugadas, y deberán cumplir con la Norma A-615 de la ASTM.  El acero tendrá un límite de fluencia de 4,200 kg/cm².  El Contratista deberá suministrar a la Supervisión el certificado respectivo expedido por el Fabricante.

  - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

El acero de refuerzo deberá ser despachado en atados corrientes debidamente rotulados y marcados, debiendo además acompañar a cada envío los informes de ensayos certificados por la fábrica, que deberán entregarse a la Supervisión antes de ingresar el material a la obra.  El acero de refuerzo deberá almacenarse por encima del nivel del piso o terreno, sobre plataformas, largueros u otros soportes y deberá ser protegido hasta donde sea posible de daños mecánicos y deterioro superficial.

  - CORTE Y DOBLADO

El acero de refuerzo podrá doblarse en taller o en el sitio.  Todos los dobleces deberán efectuarse de acuerdo con las prácticas standard, empleando métodos mecánicos aprobados.

No se permitirá calentar los aceros para doblarlos y no deberán usarse varillas que hayan sido enderezadas, ni contengan dobleces o deformaciones no indicados en los planos.

  - COLOCACIÓN

El Contratista deberá colocar todo el acero de refuerzo exactamente en las posiciones mostradas en los planos o como lo ordene la Supervisión.

  - AMARRES Y ESPACIADORES

Todos los refuerzos deberán fijarse en sitio por medio de amarres y espaciadores metálicos de tipos aprobados. Estos elementos deberán tener suficiente resistencia para mantener la barra en su sitio durante todas las operaciones de vaciado del concreto y deberán usarse de manera que no queden expuestos.  No se aceptarán espaciadores de madera.

  - RECUBRIMIENTO DE LOS REFUERZOS

Los recubrimientos libres de los refuerzos principales deberán estar de acuerdo con la Norma ACI-318. El recubrimiento de las varillas de refuerzo de repartición y de otras varillas de refuerzo secundario no podrá ser menor de 2.5 cm.  Para las superficies de concreto que estarán en contacto con agua o terreno natural, este recubrimiento mínimo deberá incrementarse a 5.0 cm.

  - EMPALMES

Todos los empalmes de las varillas de refuerzo se ajustarán a los acápites aplicables del ACI Standard Building Codes Requirements for Reinforced Concrete (ACI 318-99), a menos que se indique de otra manera en los planos o lo disponga la Supervisión.

Los extremos traslapados de las varillas deberán estar separados lo suficientemente, y permitir el empotramiento de toda la superficie de cada varilla en el concreto.  Alternativamente, las varillas se colocarán en contacto entre si, aseguradas con alambre.

No estarán permitidos los empalmes por medio de soldadura, a menos que esté autorizado por la Supervisión.  Los empalmes por soldadura, cuando estén autorizados, se harán de acuerdo con la norma del ACI citada.

- CONCRETO

  - ALCANCE

De acuerdo con las especificaciones contenidas en este capítulo y según se muestra en los planos, o como se ordene, el Contratista deberá :

a)	Suministrar todos los materiales y equipos necesarios para preparar, transportar, colocar, acabar, proteger y curar el concreto.

b)	Obtener las muestras requeridas y ejecutar los ensayos de laboratorio a su costo.

  - CLASIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos de concreto que deberá ejecutar el Contratista de conformidad con los planos, o como se ordene, serán clasificados de acuerdo a la resistencia de los mismos después de los 28 días de fraguado.

Las obras correspondientes a los respectivos tipos de trabajos se especifican y detallan en los diferentes capítulos de estas especificaciones.

  - COMPOSICIÓN DEL CONCRETO

El concreto se compondrá de cemento Portland, agua, agregado fino, agregado grueso y aditivos cuando se autoricen. Las dosificaciones del concreto serán determinadas en laboratorio por cuenta del Contratista, quien deberá presentar a la Supervisión el resultado de los diseños.

El concreto debe ser plástico, trabajable y apropiado para las condiciones específicas de colocación y, tal que al ser adecuadamente curado, tenga una resistencia, durabilidad, impermeabilidad y densidad de acuerdo con los requerimientos mínimos que se especifican en las normas correspondientes y en los planos respectivos.

El Contratista será responsable por la uniformidad del color de las estructuras expuestas terminadas, incluyendo las superficies en las cuales se hayan reparado imperfecciones en el concreto.

No será permitido ningún vaciado sin la previa aprobación de la Supervisión, sin que ello signifique disminución de la responsabilidad que le compete al Contratista por los resultados obtenidos.

  - CEMENTO

a)	Tipo

El cemento que normalmente se empleará en las obras será Portland Tipo I. Si al analizar las aguas, agregados y/o suelo de fundación éstas presentaran un alto contenido de sulfatos, el Contratista pondrá en conocimiento de la Supervisión este hecho para proceder con el cambio de tipo de cemento.  El Supervisor dará su aprobación para el uso de otros tipos de cemento Portland según sea el caso.

Los diferentes tipos de cemento deberán estar de acuerdo con la Norma C-150 de la ASTM.

b)	Ensayos Requeridos

El Contratista deberá presentar el certificado de calidad expedido por el fabricante en forma de garantizar el cumplimiento de la Norma  C-150.

En adición a lo anterior, la Supervisión podrá tomar muestras del cemento en el área de las obras, para hacer los ensayos que considere necesarios.  No se podrá emplear cemento alguno hasta que la Supervisión esté satisfecha con los resultados de los ensayos correspondientes y lo apruebe por escrito.

c)	Almacenamiento del Cemento

Inmediatamente después de que el cemento se reciba en el área de las obras, deberá almacenarse en depósitos secos, diseñados a prueba de agua, adecuadamente ventilados y con instalaciones para evitar la absorción de humedad. Todas las áreas de almacenamiento estarán sujetas a aprobación y deberán estar dispuestas de manera que permitan acceso para la inspección e identificación del cemento.

Para evitar que el cemento envejezca indebidamente, después de llegar al área de las obras, el Contratista deberá utilizarlo en la misma secuencia cronológica de su llegada.  No se usará ningún cemento que tenga más de 2 meses de almacenamiento en el área de las obras, salvo que nuevos ensayos demuestren que está en condiciones satisfactorias.

El cemento en sacos deberá almacenarse sobre emparrillados de madera o piso de tablas, no debiendo apilarse en hileras superpuestas de más de 14 sacos de altura para almacenamiento de 30 días, ni de más de 7 sacos de altura para almacenamientos de mayor duración.

El cemento que haya sido dañado por haberse expuesto a la humedad y que esté fraguado parcialmente o en grumos no será usado y el contenido total del saco será rechazado.

La reserva mínima de cemento en el área de las obras deberá ser tal que permita en cualquier momento el vaciado continuo durante 48 horas, aún en el caso que se interrumpa el suministro.

  - AGUA

El agua empleada en la mezcla y en el curado del concreto deberá ser limpia y fresca hasta donde sea posible y no deberá contener residuos de aceites, ácidos, sulfatos de magnesio, sodio y calcio (llamados álcalis blandos), limo, materias orgánicas u otras sustancias dañinas.

Estará, asimismo, exenta de arcilla, lodo y algas.

Los límites máximos permisibles de concentración de sustancias en el agua serán, según las Normas Itintec 339-088, son los siguientes:

- Cloruros						1 000	p.p.m

- Sulfatos						600	p.p.m

- Sales de magnesio	 				150	p.p.m

- Sales solubles		 				1 500	p.p.m

- pH							5 a 8

- Sólidos en suspensión	 				5 000	p.p.m

- Materia orgánica expresada en oxígeno		3	p.p.m

  - AGREGADO FINO

a)	Composición

El agregado fino consiste en arena natural proveniente de yacimientos aprobados o de arena producida artificialmente.  La arena natural estará constituida por fragmentos de roca limpios, duros, compactos, durables y aptos para la trabajabilidad del concreto.

La forma de las partículas deberá ser generalmente cúbica o esférica y razonablemente libre de partículas delgadas, planas o alargadas.

b)	Calidad

En general, el agregado fino deberá cumplir con la Norma ASTM C-33.  La arena no deberá contener cantidades dañinas de arcilla, limo, álcalis, mica, materiales orgánicos y otras sustancias perjudiciales.

El máximo porcentaje en peso de sustancias dañinas no deberá exceder de los valores siguientes :

% en peso

Material que pasa por el tamiz Nº 200 (ASTM C-117)				máx. 3

Materiales ligeros (ASTM C-123)					 	máx. 1

Grumos de arcilla (ASTM C-142)						máx. 1

Total de otras sustancias dañinas (como álcalis, mica, limo, etc.) 		máx. 2

Pérdida por intemperismo (ASTM C-88) (Método Na2SO4) 		máx. 10

El total de todas las sustancias dañinas no deberá superar el 5% en peso.

c)	Granulometría

El agregado fino deberá estar bien gradado entre los límites fino y grueso y deberá llegar a la tolva de concreto con la granulometría siguiente :

| Tamiz U.S. Standard | Dimensión de la Malla | Porcentaje en peso que pasa |
| --- | --- | --- |
| Nº 3/8 “ Nº 4 Nº 8 Nº 16 Nº 30 Nº 50 Nº 100 | 9,52 mm 4,80 mm 2,40 mm 1.20 mm 0,76 mm 0,30 mm 0,15 mm | - 100 95 - 100 80 - 100 50 - 85 25 - 60 10 - 30 2 - 10 |

d)	Módulo de Fineza

Además de los límites granulométricos indicados arriba, el agregado fino deberá tener un módulo de fineza que no sea menor de 2,5 ni mayor de 3,0.  El módulo de fineza se determinará dividiendo por 100 la suma de los porcentajes acumulados retenidos en los "Tamices U.S. Standard" Nº 4, Nº 8, Nº 16, Nº 30, Nº 50 y Nº 100.

e)	Almacenamiento

El agregado fino se almacenará en pilas aisladas de otros productos de manera que se evite su contaminación con materiales extraños.  Ningún equipo de tracción que tenga lodo o pérdidas de aceite deberá ser operado en las inmediaciones de las pilas de almacenamiento.  Las pilas deberán disponerse de manera que se evite la segregación del agregado y, cuando sea posible, al depositar o retirar material se deberá procurar el mejoramiento de la uniformidad de gradación del agregado en conjunto.

El agregado fino deberá protegerse adecuadamente contra la lluvia, con el fin de mantener un contenido de humedad uniforme y estable no mayor de 4%.  Las pilas deberán disponerse de manera que permitan un drenaje adecuado en un período máximo de 72 horas previo a su uso.

  - AGREGADO GRUESO

a)	Composición

El agregado grueso está formado por roca triturada o por grava zarandeada obtenida de fuentes naturales, cuyo tamaño mínimo será de 4,8 mm.

El agregado grueso debe ser  duro, resistente, limpio y sin recubrimiento de materiales extraños o de polvo, los cuales, en caso de presentarse, deberán ser eliminados mediante un procedimiento adecuado.

La forma de las partículas más pequeñas del agregado grueso de roca triturada o natural deberá ser generalmente cúbica y deberá estar razonablemente libre de partículas delgadas, planas o alargadas en todos los tamaños.  Se entiende por partícula delgada, plana o alargada, aquella cuya dimensión máxima es 5 veces mayor que su dimensión mínima.

b)	Calidad

En general, el agregado grueso deberá cumplir los requisitos de la Norma ASTM C-33.  Los porcentajes de sustancias dañinas en cada fracción del agregado grueso no deberán superar los siguientes límites:

% en peso

Material que pasa por el tamiz Nº 200 (ASTM C-117)				  máx. 0,5

Materiales ligeros (ASTM C-123)					 		  máx. 1

Grumos de arcilla (ASTM C-142)							  máx. 0,5

Otras sustancias dañinas	  							  máx. 1

Pérdida por intemperismo (ASTM C-88) (Método Na2SO4)				  máx. 12

Pérdida por abrasión Ma. Los Angeles (ASTM C-131 y C-535)		 	  máx. 50

El total de todas las sustancias dañinas no deberá superar el 2,5% en peso.

c)	Granulometría

El agregado grueso deberá estar bien gradado entre los límites fino y grueso y deberá llegar a la planta de concreto separado en tamaños normales cuyas granulometrías se indican a continuación:

| Tamiz U.S. Standard | Dimensión de la malla (en mm) | % en peso que pasa por los tamices individuales |
| --- | --- | --- |
|  |  | 19 mm | 38 mm | 51 mm |
| 2" 1 1/2" 1" ¾" ½" 3/8" Nº 4 Nº 8 | 50 38 25 19 13 10 4.8 2.4 | - - 100 90-100 - 20-55 0-10 0-5 | - 95-100 - 35-70 - 10-30 0-5 - | 100 95-100 35-70 - 10-30 - 0-5 - |

d)	Tamaño

A menos que la Supervisión ordene lo contrario, el tamaño máximo del agregado que deberá usarse en las diferentes partes de la obra será :

| Tamaño máximo | Uso General |
| --- | --- |
| 19 mm (3/4") | Muros delgados, columnas, vigas, losas, fundaciones, canaletas etc. de menos de 0.30 m de espesor. |

e)	Almacenamiento

Las pilas de almacenamiento del agregado grueso deberán disponerse cuidadosamente de manera de asegurar una separación clara de los diferentes tamaños del agregado y mantenerse de manera que permita evitar la segregación y la rotura del agregado así como la inclusión de materiales indeseables en el concreto. Ningún equipo de tracción que tenga lodo o pérdidas de aceite deberá ser operado en las pilas de almacenamiento.

La descarga del agregado en las pilas deberá hacerse empleando un sistema de transporte adecuado y dispositivos escalonados para disminuir la caída libre del material.  Se instalarán aspersores de agua en las pilas de almacenamiento, si fuera necesario, para mantener en condición saturada la parte del agregado grueso prevista para uso inmediato.

  - FUENTE DE AGREGADOS

El Contratista efectuará los análisis y pruebas de laboratorio que someterá a consideración de la Supervisión para la aprobación del uso de los agregados.

Será responsabilidad del Contratista clasificar los agregados mediante cedazos para que estén de acuerdo a las dimensiones especificadas.  Los materiales rechazados, sobrantes y/o de desecho deberán depositarse en las áreas que apruebe la Supervisión.

En las obras se mantendrá una reserva de agregados de todos los tamaños especificados, de manera que permita en todo momento la preparación del concreto durante 48 horas continuas, aún en el caso que se interrumpa el suministro.

La Supervisión se reserva el derecho de rechazar el material que no reúna condiciones satisfactorias para su uso.  El Contratista será responsable de que todos los materiales que se empleen en la obra estén de acuerdo con las especificaciones.

  - CLASIFICACIÓN DEL CONCRETO

El concreto se clasificará en base a su resistencia nominal a la compresión a los 28 días.  Por resistencia nominal a la compresión se entiende la resistencia mínima de por lo menos 85% de las muestras sometidas a pruebas.  Las pruebas se ejecutarán sobre cilindros de ensayos de 15 cm de diámetro por 30 cm de alto.

La resistencia mínima a la compresión a los 7 días no deberá ser menor de 70% del valor especificado para los 28 días. La tolerancia máxima de la resistencia en cilindros aislados no será mayor de 10%.

El tipo de concreto a emplearse en cada estructura está indicado en los planos respectivos.

  - DOSIFICACIÓN DEL CONCRETO

a)	Generalidades

Las dosificaciones en obra serán efectuadas por el Contratista, siendo el único responsable del cumplimiento de las resistencias especificadas para las estructuras.  Estas dosificaciones deberán ser aprobadas por la Supervisión antes de comenzar los trabajos de concreto, sin que ello signifique disminución alguna de la responsabilidad que le compete al Contratista por los resultados obtenidos.

El contenido total de agua de cada dosificación deberá ser la cantidad mínima necesaria para producir una mezcla plástica que tenga la resistencia especificada y la densidad, uniformidad y trabajabilidad deseada.  Todos los materiales que integran el concreto deberán medirse por peso separadamente y dosificarse mecánicamente.

b)	Control y Ajustes

El control del dosaje de todos los materiales del concreto deberá hacerse de acuerdo con las especificaciones del ACI o las instrucciones de la Supervisión.  El Contratista deberá suministrar todo el equipo y los dispositivos necesarios para determinar y controlar la cantidad exacta de cada uno de los materiales que componen cada mezcla.  Siempre que sea indispensable, se cambiará la proporción de los ingredientes para mantener la calidad requerida en estas especificaciones.

El Contratista utilizará los siguientes contenidos mínimos de cemento :

f'c  (kg/cm2)		             Contenido

210				 350 kg/m3

175				 300 kg/m3

100				 170 kg/m3

Las dosificaciones previstas y ensayadas en el laboratorio se podrán modificar a medida que sea necesario, a fin de obtener resultados satisfactorios en la resistencia o en otras características del concreto.

Si por alguna circunstancia propia de la obra, la Supervisión ordenara el uso de proporciones de cemento mayores que las especificadas para una determinada resistencia, el Contratista tendrá derecho a solicitar el reconocimiento de los mayores costos involucrados.

Cuando los resultados de las pruebas no cumplan con todas las condiciones especificadas para la resistencia a la compresión a los 28 días, la Supervisión podrá ordenar que se tomen las siguientes medidas :

- Variaciones del dosaje de la mezcla.

- Extracción de un número suficiente de testigos de concreto en obra, correspondiente a la prueba o grupo de pruebas no satisfactorias.  Estas muestras serán tomadas y probadas de acuerdo con las normas ASTM C-42, con el fin de establecer si las pruebas precedentes son representativas o no.

- Ejecución de una prueba de carga sobre la parte de la estructura correspondiente a la prueba no satisfactoria.

- Otras pruebas que serán fijadas por la Supervisión.

En el caso que los resultados de las investigaciones adicionales arriba mencionadas no fuesen satisfactorias, la Supervisión podrá ordenar el refuerzo o la demolición de la estructura defectuosa.

El mayor dosaje de cemento, los trabajos para la obtención de testigos, las pruebas de carga, las reparaciones, reconstrucciones o cualquier otro gasto, estarán a cargo del Contratista y serán ejecutados según las prescripciones indicadas por la Supervisión.

  - TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS

a)	Agregados

Los ensayos deberán llevarse a cabo de acuerdo a las normas aplicables de la ASTM.  La Supervisión podrá realizar los siguientes ensayos de rutina para el control y el análisis  de los agregados en las varias etapas de las operaciones de tratamiento, transporte, almacenamiento y dosificación :

- Análisis granulométrico (ASTM C-136)

- Material que pasa por la malla Nº 200 (ASTM C-117)

- Impurezas orgánicas en la arena (ASTM C-40)

El Contratista deberá proporcionar por su cuenta las facilidades que sean necesarias para la toma inmediata de muestras representativas para los ensayos y suministrar muestras del agregado procesado, del sitio aprobado por la Supervisión, con un mínimo de 30 días de anticipación a la fecha programada para comenzar la colocación del concreto.

b)	Concreto

La resistencia a la compresión se determinará ensayando cilindros standard de 15 cm de diámetro por 30 cm de altura, elaborados y curados de acuerdo con la norma ASTM C-31.

Las muestras para los cilindros serán tomadas por el Contratista y ensayadas por la Supervisión. Se tomarán tantas muestras como sean necesarias para obtener una información amplia de la resistencia del concreto en cada sección de la obra.

Al principio de los trabajos de concreto será oportuno tomar, además de las tres muestras sacadas para cada prueba a los 28 días, tres muestras más para su ensayo de rotura a los 7 días, con el objeto de obtener una más rápida información acerca de la calidad de cada vaciado y del avance en el endurecimiento.

La Supervisión podrá exigir la toma de muestras adicionales, además de las arriba mencionadas, cuando lo juzgue necesario.

El Contratista deberá ofrecer una amplia colaboración a la Supervisión durante la ejecución de todas las investigaciones y pruebas, suministrando oportunamente personal, equipo necesario, herramientas y transporte que se le solicite.  El costo de las pruebas y ensayos será por cuenta del Contratista.

  - EQUIPO DE MEZCLADO

El Contratista deberá contar con un equipo de mezclado como para satisfacer la demanda del vaciado de concreto, en forma de minimizar, las juntas de construcción.  Asimismo, deberá suministrar los equipos de transporte y vibrado en número suficiente.

a)	Equipo

El Contratista deberá proveer las mezcladoras necesarias para el trabajo por tandas o lotes. Las mezcladoras deberán ser capaces de combinar una mezcla uniforme dentro del tiempo límite especificado (los agregados, el cemento y el agua) y de descargar la mezcla sin segregarla. La disposición y montaje de las mezcladoras, así como las operaciones, estarán sujetas a aprobación en todo momento.

b)	Tiempo de Mezcla

El tiempo de preparación para cada tanda, contado desde el momento en que todos los materiales sólidos estén en el tambor de la mezcladora, y con la condición de que toda el agua de la dosificación correspondiente haya sido añadida antes de transcurrir la cuarta parte del tiempo de mezcla, deberá ser el siguiente:

Capacidad de la Mezcladora	         		Tiempo de Mezclado

Hasta	  ½  metro cúbico (17 p3)			1 ¼  minuto

¾  metro cúbico (27 p3)			1 ½  minuto

1   metro cúbico (35.3 p3)			1 ¾  minuto

capacidades mayores				será determinado mediante

ensayos por la Supervisión

Los tiempos de mezcla especificados se han determinado considerando un control adecuado de la velocidad de rotación, del ritmo de introducción de los materiales y del agua en la mezcladora.  Si no se obtiene la uniformidad de composición y consistencia requeridas para el concreto, el tiempo de mezcla podrá variarse.

No se permitirá sobre mezclar en exceso, hasta el punto que se requiera añadir agua para mantener la consistencia requerida.  Se desechará todo concreto que permanezca en las mezcladoras demasiado tiempo, tanto que se requiera adición de agua para poder colocarlo.

En caso de que una mezcladora no produzca resultados satisfactorios deberá ponerse fuera de uso hasta que se repare o reemplace.

  - TRANSPORTE

El concreto deberá transportarse de la mezcladora a los encofrados con la mayor rapidez posible, antes que empiece su fraguado inicial, empleando métodos que impidan su segregación o pérdida de ingredientes. El equipo deberá ser tal que se asegure un abastecimiento continuo de concreto al sitio de vaciado en condiciones de trabajo aceptables.  No se permitirá una caída vertical mayor de 1.50 m, a menos que se provea equipo adecuado para impedir la segregación, y que lo autorice la Supervisión.

  - CURADO

a)	Generalidades

Antes de comenzar el desencofrado del concreto, el Contratista deberá tener listo para su instalación todo el equipo necesario para curar y proteger adecuadamente el concreto.  Las superficies de concreto deberán curarse por humedecimiento durante un período no menor de 14 días consecutivos, salvo otra indicación de la Supervisión, quien podrá fijar otros períodos de curado para estructuras específicas. Asimismo, las superficies de concreto deberán ser protegidas si es preciso de golpes, vibraciones y otros factores perjudiciales que pueden alterar la integridad y calidad del concreto.

b)	Curado con Agua

El concreto podrá curarse con agua, manteniendo todas las superficies continuamente húmedas, mientras dure el período de curado.  El agua para el curado deberá ser limpia y libre de elementos que puedan manchar, decolorar o afectar de cualquier otra manera el concreto.

c)	Curado de Membrana

El concreto también puede ser curado aplicando membranas en lugar del curado húmedo con agua.  El curado con membrana se efectuará mediante la aplicación de un compuesto sellante que forme una membrana resistente a la evaporación del agua de las superficies del concreto.  El compuesto de sellado deberá conformarse a la norma ASTM C 309.  El compuesto será de consistencia y calidad uniformes dentro de cada envase, y aprobado por la Supervisión.

El compuesto sellante deberá aplicarse a las superficies de concreto para formar una capa continua y uniforme sobre todas las áreas de acuerdo con instrucciones del fabricante.  Las incrustaciones de mortero y las protuberancias pequeñas deberán ser eliminadas previamente a la aplicación del compuesto sellante.  La reparación de todas las otras imperfecciones de la superficie no se hará sino después de la aplicación del compuesto sellante.

Cuando se vaya a usar el compuesto sellante en superficies de concreto con encofrado, las superficies deben ser humedecidas rociándolas ligeramente con agua inmediatamente después de retirar el encofrado, y se mantendrán mojadas hasta que no puedan absorber más agua.

Se aplicará el compuesto sellante tan pronto como la película superficial de agua desaparezca y mientras la superficie mantenga la apariencia de estar húmeda.

Se prestará especial atención en el recubrimiento de las aristas, esquinas y zonas irregulares en las cuales debe aplicarse un recubrimiento mayor.  Después de que se haya terminado la aplicación del compuesto sellante y que el recubrimiento esté seco al tacto, se realizará la reparación de las superficies del concreto.  Cada reparación, después de concluida, será humedecida y recubierta con el compuesto sellante de acuerdo con las instrucciones  indicadas.

  - ACCESORIOS METÁLICOS

El contratista deberá suministrar todas los accesorios metálicos necesarios para las tapas de canaletas y pernos de anclaje. Así mismo éstos accesorios metálicos deberán estar libres de óxidos y escamas; luego pintarse inmediatamente para evitar la formación de un nuevo óxido. Se debe tener mucho cuidado de no sacar brillo a las superficies metálicas con herramientas abrasivas.

#### MEDICIÓN Y PAGO

  - MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

El precio unitario incluye todos los costos para el transporte, instalación y retiro de los equipos y materiales no incluidos en las partidas específicas de construcción, equipos de talleres y personal. El pago será global (glb) reembolsándose a la instalación el 70% y el 30% restante al retiro de los equipos previa aprobación de la Supervisión.

  - EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL SUELTO

El precio unitario comprende todos los costos de mano de obra, equipos y herramientas  necesarios para la excavación masiva con equipos en material suelto de acuerdo a planos y especificaciones técnicas del proyecto. El pago se hará por metro cúbico (m3) excavado medido en terreno natural según planos.

  - EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO

El precio unitario comprende todos los costos de mano de obra y herramientas  necesarios para ejecutar los trabajos de excavaciones superficiales en material suelto, de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas del proyecto. El pago se hará por metro cúbico (m3) excavado medido en terreno natural según planos.

  - RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

El precio unitario incluye todos los costos de mano de obra, equipo y materiales necesarios para ejecutar los trabajos de relleno compactado manual con material propio. El pago se hará por metro cúbico (m3) de relleno compactado y medido según planos.

  - RELLENO CON MATERIAL PROPIO CON EQUIPO

El precio unitario incluye todos los costos de mano de obra, equipos y herramientas  necesarios para ejecutar los trabajos de relleno compactado con equipo y material propio. El pago se hará por metro cúbico (m3) de relleno compactado y medido según planos.

  - RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO Y CON MATERIAL DE PRESTAMO

El precio unitario incluye todos los costos de mano de obra, materiales equipos y herramientas  necesarios para ejecutar los trabajos de relleno compactado con equipo y con material de préstamo (afirmado). El pago se hará por metro cúbico (m3) de relleno compactado y medido según planos.

  - DEMOLICIÓN Y ELIMINACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

El precio unitario incluye todos los costos de mano de obra, equipos y herramientas necesarios para la demolición y eliminación de las estructuras existentes dentro del área que abarca la construcción de la Subestación, (losas deportivas, colegios SS.HH, etc.) las cuales serán previamente aprobadas por la Supervisión. El pago será global (glb) reembolsándose al inicio del trabajo el 50% y lo restante al término de la actividad previa aprobación de la Supervisión.

  - ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCAVADO

El precio unitario incluye todos los costos de mano de obra, equipos y herramientas necesarias para la eliminación de los materiales provenientes de las excavaciones sobrantes. El lugar de botadero será la que se indique en el estudio de suelos y/o apruebe la Supervisión. El pago de esta partida se hará por metro cúbico (m3) de material eliminado.

  - CONCRETO F’C = 100 kg/cm2 PARA SOLADO

El precio unitario comprende todos los costos de mano de obra, equipos y materiales para la preparación y colocación del concreto f’c = 100 kg/cm2  para solado, señalados en los planos y de acuerdo a las especificaciones técnicas. La unidad de medida para el pago es el metro cuadrado (m2) colocado de acuerdo según planos.

  - CONCRETO F’C = 210 kg/cm2

El precio unitario comprende todos los costos de mano de obra, equipos y materiales para la preparación, colocación vibrado y curado de concreto f’c = 210 kg/cm2  para las bases, columnas, vigas, poza, canaletas etc., señalados en los planos y de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto. La unidad de medida para el pago es el metro cúbico (m3) colocado de acuerdo a planos.

  - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

El precio unitario incluye los costos de mano de obra, materiales y equipos para la ejecución del encofrado y desencofrado de las formas rectas de madera o de otro material que cumpla con las especificaciones técnicas. Su medición y pago se efectuará por metro cuadrado (m2) medido en la superficie de la estructura de concreto de acuerdo a planos.

  - ACERO DE REFUERZO

El precio unitario comprende todos los costos de mano de obra, materiales y equipo  para el suministro, preparación y colocación de fierro corrugado de f’y = 4 200 kg/cm2. Su medición y pago se hará en kilogramos (kg.) de fierro colocado según planos y especificaciones técnicas. En los costos se consideran los traslapes.

  - PORTÓN + PUERTA DE INGRESO

El precio unitario comprende todos los costos de mano de obra, materiales y equipos  necesarios para el suministro, fabricación e instalación del portón y puerta de ingreso a la Subestación. Su medición y pago será por metro cuadrado (m2) de portón y puerta instalada según planos y especificaciones técnicas.

  - SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS ESTRIADAS DE E = ¼’’

El precio unitario comprende todos los costos de mano de obra, materiales y equipo  para el suministro y fabricación de tapas de plancha estriada de ¼’’ de espesor. Su medición y pago se hará en metro cuadrado (m2) de tapa fabricada y colocada según planos y especificaciones técnicas.

  - SUMINISTRO E INSTALACION DE RIELES

El precio unitario comprende todos los costos de mano de obra, materiales y herramientas necesarios para el suministro e instalación de los rieles en la base del transformador de potencia tal como se indican en los planos. Su medición y pago será por metro lineal (m) de riel instalado según planos.

  - DUCTOS DE PVC

El precio unitario comprende todos los costos de mano de obra, materiales y equipo  para el suministro y colocación de ductos de PVC. Su medición y pago se hará en metro lineal (m) de ducto instalado según planos y especificaciones técnicas.